# Appendix 5.17 – Release Stitch A Compressive Data

Batch 19

| Sample No. | Compressive Strength (MPa) | Thickness (mm) | Width (mm) | Strain (%) | Maximum Force (N) | Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1009.93 | 1.93 | 12.49 | 0.77 | 24345.19 | Through thickness shear at tabs |
| 2 | 987.47 | 1.94 | 12.55 | 0.73 | 24041.96 | Through thickness shear at tabs |
| 3 | 969.1 | 1.98 | 12.5 | 0.73 | 23985.25 | In plane shear at tabs |
| 4 | 1060.37 | 1.97 | 12.54 | 0.79 | 26195.07 | Through thickness shear at tabs |
| 5 | 1082.73 | 1.97 | 12.55 | 0.83 | 26768.8 | Complex at tabs |
| 6 | 991.26 | 2.02 | 12.52 | 0.76 | 25069.44 | In plane shear at tabs |
| 7 | 1021.41 | 2.02 | 12.53 | 0.79 | 25852.58 | In plane shear at tabs |
| 8 | 1083.74 | 2.01 | 12.5 | 0.83 | 27229.09 | Through thickness shear at tabs |
| 9 | 1137.24 | 1.98 | 12.51 | 0.86 | 28169.3 | Complex/in plane at tabs |
| 10 | 1133.69 | 2.01 | 12.54 | 0.88 | 28575.06 | Complex at tabs |

| Sample No. N=10 | Compressive Strength (MPa) | Thickness (mm) | Width (mm) | Strain (%) | Young’s Modulus (GPa) | Maximum Force (N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mean | 1047.7 | 1.983 | 12.52 | 0.8 | 135.76 | 26023.17 |
| Standard Deviation | 60.74 | 0.03199 | 0.02214 | 0.05 | 2.23 | 1666.35 |
| Variance | 5.8 | 1.61 | 0.18 | 6.73 | 1.64 | 6.4 |

Batch 20

| Sample No. | Compressive Strength (MPa) | Thickness (mm) | Width (mm) | Strain (%) | Maximum Force (N) | Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1193.07 | 1.9 | 12.47 | 0.92 | 28267.47 | Through thickness shear |
| 2 | 1002.52 | 1.86 | 12.65 | 0.73 | 23588.22 | In plane shear |
| 3 | 1097.58 | 1.94 | 12.59 | 0.82 | 26808.07 | Ductile |
| 4 | 1284.47 | 1.93 | 12.61 | 1 | 31260.44 | Through thickness shear at PTFE |
| 5 | 1093.18 | 1.92 | 12.63 | 0.82 | 26509.21 | In plane shear |
| 6 | 1309.4 | 1.84 | 12.63 | 0.97 | 30429.3 | Complex |
| 7 | 1294.08 | 1.94 | 12.55 | 1.05 | 31506.95 | End failure |
| 8 | 1344.43 | 1.88 | 12.5 | 1.11 | 31594.21 | End failure |
| 9 | 1261.71 | 1.94 | 12.61 | 0.99 | 30865.6 | Complex |
| 10 | 1249.93 | 1.95 | 12.54 | 1.01 | 30564.55 | End failure |

| Sample No. N=10 | Compressive Strength (MPa) | Thickness (mm) | Width (mm) | Strain (%) | Young’s Modulus (GPa) | Maximum Force (N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mean | 1213.04 | 1.91 | 12.58 | 0.94 | 138.57 | 29139.4 |
| Standard Deviation | 112.72 | 0.0383 | 0.06033 | 0.12 | 2.1 | 2723.03 |
| Variance | 9.29 | 2.01 | 0.48 | 12.46 | 1.51 | 9.34 |