# Appendix 5.15 – Wet and Dry Panel Compressive Data

Batch 15

| Sample No. | Compressive Strength (MPa) | Thickness (mm) | Width (mm) | Strain (%) | Maximum Force (N) | Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1040.38 | 2.02 | 12.48 | 0.95 | 26227.59 | End/adhesive failure |
| 2 | 1107.07 | 2.02 | 12.48 | 0.95 | 27908.68 | Through thickness shear |
| 3 | 1113.3 | 2.01 | 12.54 | 0.95 | 28061.12 | In plane shear |
| 4 | 1074.52 | 2 | 12.52 | 0.92 | 26906.04 | Through thickness shear at PTFE |
| 5 | 1099.76 | 2.05 | 12.54 | 0.96 | 28271.52 | In plane shear/complex |
| 6 | 1172.76 | 2.04 | 12.57 | 1.09 | 30072.84 | In plane shear |
| 7 | 1188.96 | 2.04 | 12.52 | 1.07 | 30366.98 | In plane shear |
| 8 | 1161.69 | 2.02 | 12.54 | 1.06 | 29426.6 | In plane shear |
| 9 | 1088.36 | 2 | 12.56 | 1.01 | 27339.73 | Through thickness shear at PTFE |
| 10 | 1030.55 | 1.94 | 12.5 | 0.9 | 24990.93 | Through thickness shear at PTFE |

| Sample No. N=10 | Compressive Strength (MPa) | Thickness (mm) | Width (mm) | Strain (%) | Young’s Modulus (GPa) | Maximum Force (N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mean | 1107.74 | 2.014 | 12.53 | 0.99 | 122.41 | 27957.2 |
| Standard Deviation | 53.55 | 0.03098 | 0.031 | 0.07 | 2.28 | 1694.13 |
| Variance | 4.83 | 1.54 | 0.25 | 6.64 | 1.87 | 6.06 |

Batch 16

| Sample No. | Compressive Strength (MPa) | Thickness (mm) | Width (mm) | Strain (%) | Maximum Force (N) | Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1118.92 | 2.01 | 12.52 | 1.07 | 28157.73 | Through thickness shear at PTFE |
| 2 | 1033.38 | 2.17 | 12.53 | 1.04 | 28097.62 | Through thickness shear at PTFE |
| 3 | 946.41 | 2.18 | 12.5 | 0.98 | 25789.6 | End/adhesive failure |
| 4 | 1100.61 | 2.15 | 12.53 | 1.09 | 29649.89 | Through thickness shear half way up the tabs (adhesive initiated) |
| 5 | 947.21 | 2.16 | 12.52 | 0.92 | 25615.7 | Through thickness shear half way up the tabs (adhesive initiated) |
| 6 | 1049.18 | 2.1 | 12.55 | 1.01 | 27651.04 | End/adhesive failure |
| 7 | 1070.94 | 2.09 | 12.56 | 1.03 | 28112.64 | End/adhesive failure |
| 8 | 1077.27 | 2.05 | 12.55 | 0.98 | 27715.45 | End/adhesive failure |
| 9 | 465.83 | 2.04 | 12.53 | 0.61 | 11907.19 | In plane shear |
| 10 | 1012.91 | 2.08 | 12.57 | 0.94 | 26483.08 | In plane shear/tab delaminated |

| Sample No. N=10 | Compressive Strength (MPa) | Thickness (mm) | Width (mm) | Strain (%) | Young’s Modulus (GPa) | Maximum Force (N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mean | 982.26 | 2.103 | 12.54 | 0.97 | 112.25 | 25917.99 |
| Standard Deviation | 190.56 | 0.05964 | 0.02119 | 0.14 | 13.59 | 5071.43 |
| Variance | 19.4 | 2.84 | 0.17 | 14.24 | 12.1 | 19.57 |