# Appendix 5.18 – Release B Compressive Data

Batch 21

| Sample No. | Compressive Strength (MPa) | Thickness (mm) | Width (mm) | Strain (%) | Maximum Force (N) | Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1209.48 | 1.83 | 12.57 | 0.9 | 27821.85 | Through thickness shear at PTFE |
| 2 | 1272.17 | 1.88 | 12.55 | 0.97 | 30015.67 | Through thickness shear at PTFE |
| 3 | 1292.05 | 1.9 | 12.52 | 0.98 | 30735.31 | Through thickness shear |
| 4 | 1372.92 | 1.9 | 12.55 | 1.08 | 32737.23 | End/adhesion failure |
| 5 | 1358.08 | 1.92 | 12.57 | 1.07 | 32776.48 | End/adhesion failure |
| 6 | 1383.55 | 1.94 | 12.56 | 1.11 | 33712.02 | Through thickness shear |
| 7 | 1255.16 | 1.92 | 12.57 | 1 | 30292.63 | End/adhesion failure |
| 8 | 1322.35 | 1.89 | 12.53 | 1.02 | 31315.39 | Complex |
| 9 | 1239.58 | 1.99 | 12.58 | 1.01 | 31031.89 | End/adhesion failure |
| 10 | 1315.77 | 1.95 | 12.58 | 1.05 | 32277.1 | Complex |

| Sample No. N=10 | Compressive Strength (MPa) | Thickness (mm) | Width (mm) | Strain (%) | Young’s Modulus (GPa) | Maximum Force (N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mean | 1302.11 | 1.912 | 12.56 | 1.02 | 136.51 | 31271.56 |
| Standard Deviation | 58.75 | 0.04341 | 0.02044 | 0.06 | 2.64 | 1704.99 |
| Variance | 4.51 | 2.27 | 0.16 | 5.98 | 1.93 | 5.45 |

Batch 22

| Sample No. | Compressive Strength (MPa) | Thickness (mm) | Width (mm) | Strain (%) | Maximum Force (N) | Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 691.38 | 1.87 | 12.47 | 0.61 | 16122.19 | In plane shear |
| 2 | 1197.19 | 1.89 | 12.48 | 0.93 | 28238.37 | Through thickness shear at PTFE |
| 3 | 1174.98 | 1.98 | 12.48 | 1.01 | 29034.34 | End/adhesion failure |
| 4 | 1216.32 | 1.99 | 12.58 | 0.99 | 30449.64 | Through thickness shear |
| 5 | 1256.28 | 2 | 12.5 | 1.05 | 31406.98 | End/adhesive failure |
| 6 | 1108.48 | 2 | 12.52 | 0.89 | 27756.43 | Through thickness shear |
| 7 | 1121.88 | 2 | 12.49 | 0.92 | 28024.66 | End/adhesive failure |
| 8 | 1169.23 | 1.93 | 12.56 | 0.93 | 28343.04 | Through thickness shear at PTFE |
| 9 | 1083.12 | 1.99 | 12.48 | 0.86 | 26899.4 | In plane shear |
| 10 | 1040.48 | 2.03 | 12.5 | 0.89 | 26402.19 | End/adhesive failure |

| Sample No. N=10 | Compressive Strength (MPa) | Thickness (mm) | Width (mm) | Strain (%) | Young’s Modulus (GPa) | Maximum Force (N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mean | 1105.93 | 1.968 | 12.51 | 0.91 | 129.47 | 27267.72 |
| Standard Deviation | 159.45 | 0.05287 | 0.03688 | 0.12 | 7.02 | 4195.19 |
| Variance | 14.42 | 2.69 | 0.29 | 13.25 | 5.42 | 15.39 |