# Appendix 5.16 – Grit Blasting Panels Compressive Data

Batch 17

| Sample No. | Compressive Strength (MPa) | Thickness (mm) | Width (mm) | Strain (%) | Maximum Force (N) | Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1150.01 | 1.98 | 12.45 | 1.01 | 28348.81 | End failure |
| 2 | 1117.71 | 2.01 | 12.5 | 0.93 | 28082.59 | Through thickness shear at PTFE |
| 3 | 984.63 | 2.06 | 12.45 | 0.86 | 25252.86 | End/adhesive failure |
| 4 | 997.07 | 2.07 | 12.41 | 0.93 | 25613.55 | End/adhesive failure |
| 5 | 1065.38 | 2.05 | 12.52 | 0.9 | 27344.02 | In plane shear |
| 6 | 995.8 | 2.14 | 12.5 | 0.88 | 26637.71 | End/adhesive failure |
| 7 | 1226.82 | 2.05 | 12.54 | 1.08 | 31537.83 | Through thickness shear |
| 8 | 1148.1 | 2.03 | 12.54 | 0.95 | 29226.24 | Through thickness shear at PTFE |
| 9 | 1127.28 | 2.03 | 12.54 | 1.01 | 28696.32 | End failure |
| 10 | 1232.72 | 2.05 | 12.53 | 1.09 | 31664.31 |  |

| Sample No. N=10 | Compressive Strength (MPa) | Thickness (mm) | Width (mm) | Strain (%) | Young’s Modulus (GPa) | Maximum Force (N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mean | 1104.55 | 2.047 | 12.5 | 0.96 | 124.72 | 28240.42 |
| Standard Deviation | 91.48 | 0.04191 | 0.04614 | 0.08 | 2.67 | 2186.08 |
| Variance | 8.28 | 2.05 | 0.37 | 8.16 | 2.14 | 7.74 |

Batch 18

| Sample No. | Compressive Strength (MPa) | Thickness (mm) | Width (mm) | Strain (%) | Maximum Force (N) | Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 967.63 | 1.97 | 12.52 | 0.81 | 23865.99 | End/adhesion failure |
| 2 | 1069.43 | 1.97 | 12.53 | 0.88 | 26397.83 | Through thickness shear at PTFE |
| 3 | 1004.93 | 1.97 | 11 | 0.78 | 21776.84 | Through thickness shear at PTFE |
| 4 | 1085.87 | 2.04 | 12.41 | 0.9 | 27490.38 | End/adhesive failure |
| 5 | 1060.73 | 2.01 | 11.2 | 0.85 | 23879.08 | Through thickness shear at PTFE |
| 6 | 1045.24 | 2.02 | 11.79 | 0.84 | 24893.12 | End/adhesive failure |
| 7 | 1118.15 | 2.04 | 12.33 | 0.92 | 28124.97 | End/adhesive failure |
| 8 | 1122.29 | 2 | 12.5 | 0.9 | 28057.37 | End/adhesive failure |
| 9 | 1138.97 | 2 | 11.42 | 0.92 | 26014.02 | End/adhesive failure |
| 10 | 1052.71 | 2.05 | 12.5 | 0.86 | 26975.72 | Through thickness shear at PTFE |

| Sample No. N=10 | Compressive Strength (MPa) | Thickness (mm) | Width (mm) | Strain (%) | Young’s Modulus (GPa) | Maximum Force (N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mean | 1066.59 | 2.007 | 12.02 | 0.87 | 128.13 | 25747.53 |
| Standard Deviation | 53.39 | 0.03057 | 0.6096 | 0.05 | 2.29 | 2096.43 |
| Variance | 5.01 | 1.52 | 5.07 | 5.22 | 1.78 | 8.14 |