# Appendix 5.7 – 2-Ply laminate Data Batch 1

| Sample No. | Compressive Strength (MPa) | Thickness (mm) | Width (mm) | Strain (%) | Maximum Force (N) | Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 980.53 | 0.98 | 12.49 | 0.61 | 12001.92 | Through thickness shear |
| 2 | 1109.16 | 0.92 | 12.46 | 0.65 | 12714.51 | Through thickness shear and cup/cone ductile |
| 3 | 1087.71 | 0.93 | 12.53 | 0.64 | 12674.92 | Complex |
| 4 | 1117.69 | 0.9 | 12.55 | 0.64 | 12624.34 | Through thickness shear and complex |
| 5 | 527.60 | 0.88 | 12.52 | 0.38 | 5812.91 | In plane shear |
| 6 | 540.67 | 0.97 | 12.56 | 0.38 | 6587.09 | In plane shear |
| 7 | 1073.83 | 0.91 | 12.55 | 0.62 | 12263.64 | Complex |
| 8 | 1046.22 | 0.91 | 12.56 | 0.61 | 11957.93 | Complex |
| 9 | 1118.89 | 0.86 | 12.53 | 0.60 | 12056.90 | Complex and through thickness shear |
| 10 | 986.02 | 0.86 | 12.53 | 0.54 | 10625.12 | Through thickness shear Then in plane shear |

| Sample No. N=10 | Compressive Strength (MPa) | Thickness (mm) | Width (mm) | Strain (%) | Young’s Modulus (GPa) | Maximum Force (N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mean | 958.83 | 0.912 | 12.53 | 0.57 | 169.31 | 10931.93 |
| Standard Deviation | 229.24 | 0.040 | 0.0319 | 0.10 | 17.35 | 2571.05 |
| Variance | 23.91 | 4.47 | 0.25 | 17.99 | 10.24 | 23.52 |