# Appendix 5.20 – CT Scan Specimens

Batch 25

| Sample No. | Thickness (mm) | Width (mm) | Strain (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.02 | 12.49 | 0.95 |
| 2 | 2 | 12.53 | 0.95 |
| 3 | 1.97 | 12.52 | 0.95 |
| 4 | 1.98 | 12.55 | 0.98 |
| 5 | 1.99 | 12.54 | 0.98 |
| 6 | 2.01 | 12.51 | 0.98 |
| 7 | 2.03 | 12.5 | 0.98 |
| 8 | 2.02 | 12.49 | 0.98 |
| 9 | 2 | 12.48 | 0.98 |
| 10 | 1.98 | 12.5 | 1.06 |
| 11 | 1.97 | 12.5 | 1.06 |
| 12 | 1.96 | 12.51 | 1.06 |

| Sample No. N=10 | Thickness (mm) | Width (mm) |
| --- | --- | --- |
| Mean | 1.99 | 12.51 |
| Standard Deviation | 0.022 | 0.021 |
| Variance | 1.1 | 0.17 |