# Appendix 5.13 – ITC Test Results

Batch 8

| Sample No. | Compressive Strength (MPa) | Thickness (mm) | Width (mm) | Maximum Force (N) | Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1047.556 | 1.9 | 12.53 | 24939.16 | Through thickness shear |
| 2 | 946.9056 | 1.92 | 12.59 | 22889.36 | In Plane Shear |
| 3 | 828.2996 | 1.82 | 12.66 | 19085.02 | In plane shear |
| 4 | 1117.413 | 1.89 | 12.57 | 26546.72 | End failure |
| 5 | 1070.193 | 1.97 | 12.5 | 26353.49 | End failure/Delamination |
| 6 | 768.8618 | 1.9 | 12.49 | 18245.86 | In plane/through thickness |
| 7 | 1011.673 | 1.98 | 12.45 | 24938.74 | Complex |
| 8 | 735.7679 | 1.99 | 12.58 | 18419.36 | Complex |
| 9 | 886.0823 | 1.96 | 12.42 | 21570.08 | In plane shear |
| 10 | 868.2291 | 1.97 | 12.52 | 21414.35 | Complex |
| 11 | 875.0878 | 1.95 | 12.54 | 21398.52 | In plane/through thickness |
| 12 | 888.3908 | 1.92 | 12.56 | 21423.72 | In plane shear |

| Sample No. N=10 | Compressive Strength (MPa) |
| --- | --- |
| Mean | 920.37 |
| Standard Deviation | 120.21 |
| Variance | 13.1 |

Batch 12

| Sample No. | Compressive Strength (MPa) | Thickness (mm) | Width (mm) | Maximum Force (N) | Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1004.58 | 1.87 | 12.51 | 23500.83 | In plane shear |
| 2 | 1092.669 | 1.92 | 12.51 | 26245.05 | Complex |
| 3 | 1194.16 | 1.92 | 12.42 | 28476.42 | End failure |
| 4 | 720.1699 | 1.94 | 12.53 | 17506.04 | In plane shear |
| 5 | 908.2221 | 1.98 | 12.47 | 22424.55 | In plane shear |
| 6 | 985.1259 | 2.01 | 12.5 | 24751.29 | In plane shear |
| 7 | 937.5573 | 2.0 | 12.5 | 23438.93 | End failure |
| 8 | 673.0018 | 2.02 | 12.52 | 17020.48 | In plane shear |
| 9 | 1141.791 | 1.99 | 12.56 | 28538.37 | In plane shear/Brittle |
| 10 | 710.1571 | 1.99 | 12.49 | 17651.03 | In plane shear |
| 11 | 1126.585 | 2.03 | 12.54 | 28678.58 | End failure |
| 12 | 1025.703 | 2.03 | 12.51 | 26048.03 | End failure |

| Sample No. N=10 | Compressive Strength (MPa) |
| --- | --- |
| Mean | 959.97 |
| Standard Deviation | 177.27 |
| Variance | 18.5 |