# Appendix 5.19 – Release Stitch G Compressive Data

Batch 23

| Sample No. | Compressive Strength (MPa) | Thickness (mm) | Width (mm) | Strain (%) | Maximum Force (N) | Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 916.76 | 1.74 | 12.51 | 0.76 | 19955.49 | In plane shear |
| 2 | 1062.11 | 1.77 | 12.54 | 0.85 | 23574.45 | End failure |
| 3 | 1215.19 | 1.87 | 12.49 | 0.97 | 28382.26 | Through thickness shear at PTFE |
| 4 | 1272.79 | 1.92 | 12.53 | 1.07 | 30620.38 | Through thickness shear at PTFE |
| 5 | 1224.63 | 1.95 | 12.61 | 1.03 | 30112.99 | End failure |
| 6 | 1243.5 | 1.93 | 12.56 | 1.01 | 30143.53 | End failure |
| 7 | 1015.51 | 1.95 | 12.51 | 0.81 | 24772.76 | Through thickness shear at PTFE |
| 8 | 1265.2 | 1.91 | 12.51 | 1.03 | 30230.79 | Through thickness shear at PTFE |
| 9 | 1063.39 | 1.95 | 12.56 | 0.86 | 26044.55 | Through thickness shear at PTFE |
| 10 | 1259.23 | 1.95 | 12.57 | 1.06 | 30865.6 | End failure |

| Sample No. N=10 | Compressive Strength (MPa) | Thickness (mm) | Width (mm) | Strain (%) | Young’s Modulus (GPa) | Maximum Force (N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mean | 1153.83 | 1.894 | 12.54 | 0.94 | 131.96 | 27470.28 |
| Standard Deviation | 127.55 | 0.07777 | 0.03635 | 0.11 | 2.15 | 3726.67 |
| Variance | 11.05 | 4.11 | 0.29 | 12.19 | 1.63 | 13.57 |

Batch 24

| Sample No. | Compressive Strength (MPa) | Thickness (mm) | Width (mm) | Strain (%) | Maximum Force (N) | Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1329.72 | 1.89 | 12.64 | 1.05 | 31766.54 | Complex |
| 2 | 1222.07 | 1.95 | 12.63 | 0.94 | 30097.72 | End failure |
| 3 | 1322.2 | 1.96 | 12.63 | 1.05 | 32730.75 | Ductile failure |
| 4 | 1327.49 | 1.84 | 12.64 | 1.01 | 30874.32 | Ductile failure |
| 5 | 1356.57 | 1.8 | 12.61 | 0.99 | 30791.43 | Ductile failure |
| 6 | 1188.24 | 1.88 | 12.61 | 0.87 | 28169.3 | Through thickness shear at PTFE |
| 7 | 1164.83 | 1.89 | 12.61 | 0.87 | 27761.37 | Through thickness shear at PTFE |
| 8 | 1164.9 | 1.88 | 12.51 | 0.85 | 27397.06 | Through thickness shear at PTFE |
| 9 | 1048.11 | 1.9 | 12.58 | 0.79 | 25051.98 | Through thickness shear at PTFE |
| 10 | 760.19 | 1.9 | 12.56 | 0.68 | 18141.09 | In plane shear |

| Sample No. N=10 | Compressive Strength (MPa) | Thickness (mm) | Width (mm) | Strain (%) | Young’s Modulus (GPa) | Maximum Force (N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mean | 1188.43 | 1.889 | 12.6 | 0.91 | 138.07 | 28278.16 |
| Standard Deviation | 179.75 | 0.04654 | 0.04131 | 0.12 | 8.84 | 4250.3 |
| Variance | 15.12 | 2.46 | 0.33 | 13.36 | 6.4 | 15.03 |